## Slide 1: 第三章复习
热平衡状态
状态密度
定义式
费米分布函数和玻尔兹曼分布函数描述的是什么？它们之间有什么不同？
energy interval
Number of states

## Slide 2: 第三章复习
非简并半导体导带的电子和价带的空穴服从什么分布函数，为什么？
费米能级可看作是什么的标志（T>0K）?

## Slide 3: 第三章复习
半导体中载流子浓度的求解方法？
n0p0的乘积与什么有关？

## Slide 4: 第三章复习
杂质半导体载流子浓度的求解方法？
根据电中性条件得到EF的表达式
饱和区

## Slide 5: 第三章复习
p 型重掺杂
P型轻掺杂
本征
n型轻掺杂
n 型重掺杂

## Slide 6: 第三章复习
n型
p型
多数载流子
少数载流子

## Slide 7: 第三章复习
＞
＜

## Slide 8: 要求掌握的公式
费米分布函数和玻尔兹曼分布函数
载流子浓度

## Slide 9: 要求掌握的公式
强电离、弱电离的条件
电中性条件

## Slide 10: 要求掌握的公式
费米能级的表达式
简并化条件
强电离区

## Slide 11
课后练习题 7、9、14、17
本征半导体的费米能级位于（），如果只掺杂施主杂质，随着施主杂质浓度的提高，费米能级更靠近（）；如果只掺杂受主杂质，随着受主杂质浓度的提高，费米能级更靠近（）；
半导体发生简并化的条件为 （）。
半导体的态密度是指（），态密度越大说明（）。
相同温度下，半导体的多数载流子浓度随着杂质浓度的增加而（） ，少数载流子浓度随杂质浓度的增加而（）。
名词解释：低温载流子冻析效应、简并半导体、非简并半导体
同时掺杂一种施主杂质和一种受主杂质的n型半导体的电中性方程为 （）；强电离的条件是（）
温度T大于0K时，费米能级是（）的标志；费米能级位置越高，说明（）。
热平衡状态的半导体，载流子的产生（）载流子的复合。
玻尔兹曼统计率和费米统计率的主要区别是（）。
半导体能带中的能级上可以容纳（）个电子、施主杂质能级上最多只能容纳（）个电子。
只含一种施主杂质的n型半导体：在低温弱电离区，其载流子主要来源于（）、费米能级随温度的升高而（）；在强电离区，其载流子主要来源于（）、费米能级随温度的升高向（）方向靠近。
简述只含一种施主杂质的n型半导体的费米能级随温度的变化关系
简述只含一种施主杂质的n型半导体的电子浓度随温度的变化关系。

## Slide 12: 练习
（分布函数）

## Slide 13: 练习
（载流子浓度）

## Slide 14: 练习
n0
Nc
(4) 77K时锗的电子浓度为

## Slide 15: 练习

## Slide 16: 练习
（强电离的条件）

## Slide 18: 练习
10. 以施主杂质电离90%作为强电离的标准，求掺砷的n型锗在300 K时，
以杂质电离为主的饱和区掺杂质的浓度范围？
10ni~ND上限

## Slide 19: 练习
计算
答: 强电离区:
（强电离的条件）

## Slide 20
99% ionized: D-=0.01
90% ionized

## Slide 21
(3) 50% ionized: D-=0.5

## Slide 22
(3) 50% ionized: D-=0.5

## Slide 23
(3) 50% ionized: D-=0.5

## Slide 24: 练习

## Slide 27: 练习
（杂质补偿、少数载流子）
NA
浓

## Slide 29: 练习
cm-3
过渡区

## Slide 30: 练习

## Slide 33: 练习

## Slide 34: 练习
（简并化条件）

## Slide 35: 重点
载流子的迁移率
载流子的散射
迁移率和电导率随温度和杂质浓度的变化

## Slide 36: 第四章：半导体的导电性
4.1 载流子的漂移运动和迁移率
4.2 载流子的散射
4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
4.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系
4.6 强电场下的效应、热载流子
4.7 多能谷散射、耿氏效应

## Slide 37: 4.1载流子的漂移运动 迁移率
欧姆定律
欧姆定律的微分形式

## Slide 38: 漂移运动和迁移率
漂移运动：电子在电场力作用下沿电场反方向的定向运动
平均漂移速度：定向运动的速度
迁移率

## Slide 39: 迁移率
定义：单位场强下电子的平均漂移速度。
标量；单位：m2/V s （反应了电场下载流子
与电导率的关系：
运动的难易程度）

## Slide 40: 半导体的电导率
n型半导体
p型半导体
本征半导体
电子和空穴参与导电；
电子和空穴运动方向相反，电流方向相同；
电子和空穴的迁移率不同。