## Slide 1: 热平衡时
反映了电子、空穴的俘获与产生的相反过程之间的内在联系

## Slide 2: 间接复合

## Slide 3: 间接复合

## Slide 4: 间接复合
对浅能级杂质来说，n1 很大或p1 很大，净复合率很小，故一般情况
下浅能级杂质不能起到复合中心的作用。

## Slide 5: 非平衡载流子的净复合率U U=Rn-Gn=Rp-Gp
间接复合-净复合率
U~rn,rp,n1,p1,nt

## Slide 6: 净复合率
净电子俘获率Et Un=-
净空穴俘获率Et Up=-
稳态： Un=Up Et上电子的浓度保持不变。
-= -

## Slide 7: 非平衡载流子的净复合率U U=Rn-Gn=Rp-Gp
通过复合中心复合的普遍公式
间接复合-净复合率
当△n、 △p <0，表示电子的产生率

## Slide 8
可见：
（1）在热平衡时，np=n0p0 U=0
（2）在非平衡时，np>n0p0 U>0
非平衡载流子的寿命为
间接复合-净复合率

## Slide 9: 小注入下的寿命
导电类型、掺杂水平

## Slide 10
n型半导体: 强 n-type
t 由rp决定， Et 总是被电子填充.
小注入下的寿命

## Slide 11
n型半导体: 弱n型
t 和多数载流子的浓度成反比.
小注入下的寿命

## Slide 12: 小注入下的寿命
p型半导体: 假设Et 与VB接近
强 p-type
弱p型

## Slide 13: 间接复合

## Slide 14: 净复合率
假设 rn=rp=r
当 Et=Ei, U=Umax
最有效的复合中心是深能级, 接近 Ei
x
y=ch(x)
y

## Slide 15: 俘获截面
假设复合中心是俘获截面积为 s的球形
s的意义：载流子被复合中心俘获的能力
s-：电子俘获截面
s+：空穴俘获截面
俘获系数：
vt: 载流子热运动的速度
σ
υT

## Slide 16: 间接复合
Au掺入Si中
Au在Si中形成深能级
  n-Si：Au能级被电子填充，形成负电中心-受主
  p-Si中：Au能级基本为空，形成正电中心-施主
应用
  Au作为有效复合中心，显著降低非子寿命。
  非子寿命随着Au掺杂浓度的提高而减小。

## Slide 17: 3、表面复合-间接复合
表面电子能级：
表面吸附的杂质或其它损伤形成的缺陷态，它们在表面处的禁带中形成电子能级。

## Slide 18: 表面复合的双重作用
器件性能的降低
  半导体器件等高的表面复合速度，使注入的载流子在表面复合而消失，严重影响器件性能
积极的作用
  消除金属探针的注入效应，增加表面复合，获得准确的测量结果。

## Slide 19
寿命
各种复合中心的形成降低非子的寿命
  半导体内杂质、缺陷能级
  表面的杂质和缺陷
  晶体中的位错
  高温热处理
  高能质点、射线照射
寿命是“结构灵敏”的参数。

## Slide 20: 例：钙钛矿薄膜质量的表征
瞬态PL光谱测试非平衡载流子的寿命
寿命越长说明钙钛矿薄膜内的缺陷越少，越有利于得到高性能的光电器件

## Slide 21: 4.俄歇复合
定义：能量传给另一个载流子, 声子
带间俄歇复合：窄带半导体、高温
与杂质和缺陷有关的俄歇复合：影响发光器件效率

## Slide 22: 俄歇复合

## Slide 23: 带间俄歇复合
电子空穴对的复合率（单位体积、单位时间）
  n型半导体：
  p型半导体：
电子空穴对的产生率（单位体积、单位时间）
  n型半导体：
  p型半导体：
价带另一空穴跃迁至价带顶
导带另一电子跃迁回导带底
价带中一电子跃迁到导带，产生电子-空穴对

## Slide 24: 净复合率
非简并时，俄歇复合的普遍理论公式
寿命
以上两种复合同时存在时