## Slide 1: 复习

## Slide 2: 复习

## Slide 3: 4.俄歇复合
定义：能量传给另一个载流子, 声子
带间俄歇复合：窄带半导体、高温
与杂质和缺陷有关的俄歇复合：影响发光器件效率

## Slide 4: 俄歇复合

## Slide 5: 带间俄歇复合
电子空穴对的复合率（单位体积、单位时间）
  n型半导体：
  p型半导体：
电子空穴对的产生率（单位体积、单位时间）
  n型半导体：
  p型半导体：

## Slide 6: 净复合率
非简并时，俄歇复合的普遍理论公式
寿命
以上两种复合同时存在时

## Slide 7: 陷阱效应
Ec
Et
Ev
1、陷阱：
在非平衡时，一部分附加产生的电子Δnt（或空穴Δpt ）落入Et中，起这种作用的杂质或缺陷能级Et就叫陷阱。
陷阱效应：杂质能级积累非平衡载流子的作用称为陷阱效应。

## Slide 8: 陷阱效应
热平衡状态 非平衡状态
陷阱效应
  , 收集电子
  , 收集空穴
明显的陷阱效应:
陷阱: 杂质能级

## Slide 9
陷阱效应的分析
陷阱效应中的载流子浓度
稳态时杂质能级上的电子浓度nt

## Slide 10: 陷阱效应
第二项<1
明显陷阱效应
实际的半导体
  明显的陷阱效应
  电子陷阱效应
  空穴陷阱效应

## Slide 11
对于
的杂质，
俘获电子的能力远大于俘获空穴的能力，
称为电子陷阱。
●
● 对于
的杂质，
俘获空穴的能力远大于俘获电子的能力，
称为空穴陷阱。
陷阱效应的类型

## Slide 12: 电子陷阱
电子陷阱 rn>>rp
最有利于陷阱作用的杂质能级的最佳位置

## Slide 13: 电子陷阱
Et<EF
  Et 被电子填充
  没有明显的陷阱效应
Et>EF
  基本为空
  有利于陷阱效应
  电子被激发到导带的几率增加
Et>EF, 越接近费米能级EF, 陷阱效应越明显

## Slide 14: 电子陷阱
没有明显的陷阱效应
  电子为多数载流子且掺杂浓度不高
  Nt 可以与n0相比拟
实际的陷阱通常是少数载流子陷阱。

## Slide 15: 陷阱效应
陷阱的存在增加了从非平衡态向平衡态弛豫的时间
  被激发到导带CB
  通过复合中心复合
Eg
Et
Electron trap
EC
EV
30

## Slide 16: 陷阱和复合中心的区别
rn 和rp 之间的关系
  有效复合中心, rn≈rp
  陷阱类型：电子陷阱 rn>>rp 空穴陷阱: rp>>rn
电子的运动路径
  复合中心的电子落入价带，直接与价带的空穴相复合;
  陷阱上的电子，首先被激发到导电，然后通过有效复合中心与空穴复合；
最有效的杂质能级的位置
  复合中心：接近禁带中心
  陷阱：等于EF
31

## Slide 17
陷阱上的电子对电导的间接贡献
没有陷阱时：
有电子陷阱：

## Slide 18: 陷阱对非子寿命的影响
A ：导带中电子的复合衰减
B：浅陷阱电子的衰减
C：深陷阱电子的衰减
陷阱的存在影响对寿命的测量：加一恒定光照使陷阱始终处于饱和状态。
A
B
C
p型硅的附加电导衰减
时间
电阻

## Slide 19: 陷阱效应
明显的陷阱效应: △nt≧△n(△p)
电子陷阱: rn>>rp;
空穴陷阱: rp>>rn
少数载流子的陷阱效应较明显
陷阱与费米能级重合时，最显著陷阱效应
陷阱的存在大大增加了从非平衡态恢复到平衡态的时间
虽然陷阱中的电子不参与导电，却能间接的反映在附加电导率中

## Slide 20
浓度不均匀而导致载流子（电子或空穴）从高浓度处向低浓度处逐渐运动；
扩散运动: 由于载流子的浓度梯度引起的运动，载流子从浓度高的地方流向浓度低的地方。
光诱导非平衡载流子，少数载流子从表面向内部扩散。
§5.6 载流子的扩散运动

## Slide 21
空穴的扩散运动
其中，Dp 空穴扩散系数，单位cm2/s，反应了非平衡载流子扩散本领的大小。
负号表示空穴自浓度高的地方向浓度低的地方扩散
扩散定律

## Slide 22: 稳定扩散
表面注入的空穴，扩散过程中不断复合
恒定光照射样品－－表面空穴浓度恒定
内部各点空穴浓度不随时间变化，形成稳定分布

## Slide 23: 1.稳态扩散方程
(
)
1
D
=
x
p
x
t
处复合的空穴数
单位时间单位体积内在
一维稳态扩散方程
即

## Slide 24
稳定扩散方程通解：
其中：
分两种情况讨论求A、B的值。

## Slide 25: 例1：样品足够厚时
Lp表示空穴在边扩散边复合过程中，载流子浓度减少至
原值的1/e所扩散的距离

## Slide 26
扩散长度（由扩散系数
和材料的寿命决定）
扩散速度：

## Slide 27
例2、样品厚度为W
边界条件

## Slide 28
例2、样品厚度为W
说明：在样品中非平衡载流子没有复合
浓度梯度

## Slide 29: p-type 半导体
电子的扩散定律和稳态扩散方程
Sn, 电子扩散流密度
Dn, 电子扩散系数

## Slide 30: 扩散电流密度
梯度方向
+
+
+
+
+
+
扩散方向
电流方向
-
-
-
-
-
-
扩散方向
梯度方向
电流方向

## Slide 31: Chapter 5
5.7、载流子的漂移扩散，爱因斯坦关系式
5.8、连续性方程

## Slide 32: 载流子的漂移运动
外加电场下，电子和空穴的电流密度
总电流密度

## Slide 33: 扩散系数和迁移率的关系
考虑: 热平衡状态下、非均匀、n型半导体, no(x)
扩散运动
内建电场、漂移运动

## Slide 34: 扩散系数和迁移率
扩散和漂移电流
无宏观电流，总电子电流和空穴电流为零

## Slide 35: 扩散系数和迁移率
利用迁移率的值计算扩散系数
爱因斯坦关系

## Slide 36: 爱因斯坦关系